| Трубы ПНД Технические Безнапорные |
| --- |
| Диаметр | SDR 26 | SDR 17 | SDR 13.6 | SDR 11 |
|  | Стенка(мм) | Цена | Стенка(мм) | Цена | Стенка(мм) | Цена | Стенка(мм) | Цена |
| 16 | - | - | - | 2,0 | 9,60 |
| 20 | - | - | - | 2,0 | 13,39 |
| 25 | - | - | - | 2,0 | 15,72 |
| 32 | - | - | - | 2,0 | 20,25 |
| 40 | - | 2,3 | 29,88 | - | 3,7 | 45,12 |
| 50 | - | 2,9 | 46,20 | - | 4,6 | 69,84 |
| 63 | - | 3,6 | 72,12 | - | 5,8 | 110,64 |
| 75 | 2,9 | 70,80 | 4,3 | 102,36 | - | 6,8 | 155,52 |
| 90 | 3,5 | 102,48 | 5,1 | 148,20 | - | 8,2 | 224,40 |
| 110 | 4,2 | 112,32 | 6,3 | 163,08 | 8,1 | 205,08 | 10,0 | 249,60 |
| 125 | 4,8 | 145,92 | 7,1 | 209,88 | 9,2 | 264.72 | 11,4 | 324,48 |
| 160 | 6,2 | 238,68 | 9,1 | 340,92 | 11,8 | 434,52 | 14,6 | 522,60 |
| 225 | 8,6 | 466,44 | 12,8 | 681,72 | 16,6 | 859,44 | 20,5 | 1045,20 |
| Муфта соединительная с уплотнительными кольцами | Диаметр муфты,мм | Цена за шт. с НДС |
|  | 110 | 50 |
|  | 160 | 240 |
|  | 225 | 750 |